政府采购需求表

一、采购项目基本概况：

佛山市顺德区第三人民医院（佛山市顺德区北滘医院）位于佛山市顺德区北滘镇，是二级甲等综合医院，占地面积约67109.02平方米，现有建筑面积约40363.13平方米。医院改扩建工程计划于2025年12月完工交付，按三级医院标准设计，2栋主体大楼16层，建筑面积达12.59万平方米，建设新住院综合大楼A栋、B栋、感染楼C栋、高压氧舱楼、污水处理站及新设备楼和两层地下停车场等；首期规划床位680张，远期床位980张。为保障医院新大楼首期开张医用家具需求，现面向社会公开招标配套医用家具。

二、采购清单：

详见《佛山市顺德区北滘医院改扩建工程——配套医用家具项目清单报价表》

三、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范包括：

| 序号 | 规范名称 | 标号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 | GB 18580-2001 |
| 2 | 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 | GB 18581-2009 |
| 3 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 | GB 18583-2008 |
| 4 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 | GB 18584-2001 |
| 5 | 《金属家具通用技术条件》 | GB/T 3325-2017 |
| 6 | 《木家具通用技术条件》 | GB/T 3324-2017 |
| 7 | 《塑料家具通用技术条件》 | GB/T 32487-2016 |
| 8 | 《家具、桌、椅、凳类主要尺寸》 | GB/T 3326-2016 |
| 9 | 《家具、柜类主要尺寸》 | GB/T 3327-2016 |
| 10 | 《建筑内部家具设计防火规范》 | GB 50222-2017 |
| 11 | 《家具绿色环保执行标准》 | GB/T 2002-7-1 |
| 12 | 《消费品使用说明 第 6 部分:家具》 | GB 5296.6-2004 |
| 13 | 《家具五金抽屉导轨》 | QB/T 2454-2013 |
| 14 | 《家具五金拉手安装尺寸》 | QB/T 1241-2013 |
| 15 | 《家具五金杯状暗铰链》 | QB/T 2189-2013 |
| 16 | 《家具锁》 | QB/T 1621-2015 |
| 17 | 《热固性粉末涂料》 | HG/T 2006-2006 |
| 18 | 《建筑材料放射性核素限量》 | GB 6566-2010 |
| 19 | 《国家纺织产品基本安全技术规范》 | GB 18401-2010 |
| 20 | 《家具用皮革》 | GB/T 16799-2008 |
| 21 | 《家具用封边条技术要求》 | QB/T 4463-2013 |
| 22 | 《木家具通用技术条件》 | GB/T 3324-2017 |
| 23 | 《建筑装饰用微晶玻璃》 | JC/T 872-2000 |
| 24 | 《建筑材料放射性核素限量》 | GB 6566-2010 |
| 25 | 《家具抗菌性能的评价》 | QB/T 4371-2012 |
| 26 | 《家具抗菌性能的评价》 | QB/T 4371-2012 |
| 27 | 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 | GB 18580-2017 |
| 28 | 《普通胶合板》 | GB/T 9846-2015 |
| 29 | 《软体家具 沙发》 | QB/T1952.1-2012 |
| 30 | 《办公家具 办公椅》 | QB/T2280-2016 |
| 31 | 《影剧院公共座椅》 | QB/T2602-2013 |

备注：

1.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，若国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应的规定和要求，同时投标人须提供相关证明文件的复印件。

2.投标供应商所投产品及原材料须符合以下（不限于）相对应的相关国家及行业标准,下列标准及生产过程中涉及的其他标准，如国家有最新版标准，以最新版标准为准。

四、技术、服务要求

（一）“▲”成品技术参数要求：

1.▲文件柜

（1）检测依据GB/T3324-2017、GB/T35607-2017及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

（2）木材含水率：木材应经干燥处理，木材含水率应为8%～16.9%

（3）外观要求-木制件外观应无贯通裂缝；木家具中不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品位用材应无树脂囊；外表节子宽度不应超过材宽的1/3,直径不超过12mm(特殊设计要求除外)；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道应进行修补加工(最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计),修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个(设计要求除外)；其他轻微材质缺陷如裂缝(贯通裂缝除外)、钝棱等，应进行修补加工。

（4）外观要求-木工要求：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；贴面、封边、包边应出现脱胶、鼓泡或开裂现象；贴面应严密、平整，不应有明显透胶；

（5）外观要求-漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似；应无褪色、掉色现象；涂层不应有皱皮、发黏或漏漆现象；涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象，应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处。

（6）表面理化性能要求-漆膜：耐液性10%碳酸钠溶液，24h,应不低于3级。10%乙酸溶液，24h,应不低于3级。耐湿热20min,70℃。应不低于3级。耐干热20min,70℃。应不低于3级。附着力涂层交叉切割法.应不低于3级。耐冷热温差高温(40±2)℃,相对湿度(95±3)%.1h。低温(-20±2)℃,1h。3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光。耐磨性1000转应不低于3级。抗冲击冲击高度50mm应不低于3级。

（7）有害物质限量：甲醛释放量≤1.5mg/L。

（8）品质属性-产品有害物质家具涂层可迁移元素-铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。

2.▲储物柜

（1）检测依据GB/T3324-2017、GB/T35607-2017及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

（2）木材含水率：木材应经干燥处理，木材含水率应为8%～16.9%

（3）外观要求-木制件外观应无贯通裂缝；木家具中不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品位用材应无树脂囊；外表节子宽度不应超过材宽的1/3,直径不超过12mm(特殊设计要求除外)；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道应进行修补加工(最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计),修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个(设计要求除外)；其他轻微材质缺陷如裂缝(贯通裂缝除外)、钝棱等，应进行修补加工。

（4）外观要求-木工要求：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；贴面、封边、包边应出现脱胶、鼓泡或开裂现象；贴面应严密、平整，不应有明显透胶；

（5）外观要求-漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似；应无褪色、掉色现象；涂层不应有皱皮、发黏或漏漆现象；涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象，应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处。

（6）表面理化性能要求-漆膜：耐液性10%碳酸钠溶液，24h,应不低于3级。10%乙酸溶液，24h,应不低于3级。耐湿热20min,70℃。应不低于3级。耐干热20min,70℃。应不低于3级。附着力涂层交叉切割法.应不低于3级。耐冷热温差高温(40±2)℃,相对湿度(95±3)%.1h。低温(-20±2)℃,1h。3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光。耐磨性1000转应不低于3级。抗冲击冲击高度50mm应不低于3级。

（7）有害物质限量：甲醛释放量≤1.5mg/L。

（8）品质属性-产品有害物质家具涂层可迁移元素-铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。

3.▲沙发

（1）检测依据QB/T1952.1-2023、GB/T35607-2017及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

（2）产品用料、加工：铺垫料麻毡(布)、棕毡、棉毡、棉(或化学)絮用纤维等铺垫材料应(1)干燥；(2)无霉烂变质及刺鼻异常气味；(3)无夹含泥沙及金属物等杂质；(4)无危害健康的节足动物或蟑螂卵夹等。（3）木制件内部用料不应使用：(1)贯通裂缝材；(2)昆虫尚在侵蚀的木材；(3)腐朽材；(4)有裂缝或死节，影响结构强度的木材；(5)带有树皮的木材。外表用料不应使用：(1)贯通裂缝材；(2)昆虫尚在侵蚀的木材；(3)腐朽材；(4)死节材；(5)未经处理带有树脂囊的木材；(6)脱胶的人造板材；(7)带有树皮的木材；(8)节子宽度超过材宽1/3的木材；(9)节子直径超过12mm的木材。

（4）外表用料正视面不应：(1)有裂纹；(2)有缺棱。

（5）外表用料侧视面裂纹、缺棱应进行修补加工。

（6）木材含水率W6%≤W≤16.9%。

（7）泡沫塑料-表观密度座面≥25kg/m³。回弹性能(慢回弹泡沫塑料除外)A级≥45%。压缩永久变形A级≤5.0%。

（8）外观性能面料应保持清洁无破。纺织面料应：(1)同一部位绒面的绒毛方向应一致；(2)无残疵点。（9）缝纫和包覆：面料缝线应：(1)无跳针或明显浮线；(2)无断线或脱线现象或外漏线头。嵌线应圆滑顺直及圆弧处均匀对称。

（10）面料的包覆应：(1)松紧均匀无明显松弛现象；(2)对称工艺皱折线条应对称均匀。

（11）理化性能：覆面材料理化性能-纺织面料色牢度-耐干摩擦≥4级，耐酸汗渍≥3级，耐碱汗渍≥3级。

（12）安全性能有害物质限量木质件表面涂层可迁移元素-铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。

（13）有害物质甲醛释放量≤0.05mg/m³。

4.▲屏风工作位

（1）检测依据GB/T3324-2017及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

（2）外观要求-人造板外观：外表应无干花、湿花；内表干花、湿花面积不超过板面的5%。污斑同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内。外表应无明显划痕；外表应无明显压痕；外表应无明显色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层。

（3）外观要求-木工要求人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理。板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角。板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象。贴面应严密、平整，不应有明显透胶。榫、塞角、零部件等结合处不应断裂。零部件的结合应严密、牢固。各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)。各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。

（4）表面理化性能-软、硬质覆面耐冷热循环无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象。耐干热不低于3级。耐湿热不低于3级。耐划痕加载1.5N。表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象。耐污染性能应不低于3级。表面耐磨性-图案磨100r后应保留50%以上花纹。抗冲击高度50mm,应不低于3级。

（5）力学性能-桌类强度和耐久性垂直静载荷试验-主桌面垂直静载荷试验a)所有零部件无断裂或豁裂；b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金连接应无松动；e)活动部件(门抽屉等)开关应灵便；f)零部件无明显位移变化。

（6）垂直静载荷试验-桌面持续垂直静载荷试验a)所有零部件无断裂或豁裂；b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金连接件应无松动；e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便；f)零部件无明显位移变化。

（7）耐久性试验-桌面水平耐久性试验a)所有零部件无断裂或豁裂；b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金连接件应无松动；e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便；f)零部件无明显位移变化。

（8）安全性要求-有害物质限量甲醛释放量≤1.5/L。

5.▲双层(新型环保实木)床

（1）检测报告GB/T3324-2017、GB/T35607-2017及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

（2）外观要求-木制件外观应无贯通裂缝；木家具中不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品部位用材应无树脂囊；外表节子宽度不应超过材宽的1/3,直径不超过12mm(特殊设计要求除外)；应进行修补加工(最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计),修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个(设计要求除外)；如裂缝(贯通裂缝除外)、钝棱等，应进行修补加工。

（2）外观要求-木工要求板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件的结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)；

GB/T3324-2017中6.4 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。

（3）外观要求-漆膜外观要求同色部件的色泽应相似；应无褪色、掉色现象；涂层不应有皱皮、发黏或漏漆现象；涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象，应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处。

（4）表面理化性能要求-漆膜：耐液性10%碳酸钠溶液，24h,应不低于3级。10%乙酸溶液，24h,应不低于3级。耐湿热20min,70℃。应不低于3级。耐干热20min,70℃。应不低于3级。附着力涂层交叉切割法.应不低于3级。耐冷热温差应无鼓泡、裂缝和明显失光。耐磨性1000转应不低于3级。抗冲击冲击高度50mm应不低于3级。

（5）品质属性-产品有害物质家具涂层可迁移元素-铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。

（6）木材应经干燥处理，木材含水率应为8%～16.9%。

（7）有害物质限量：甲醛释放量≤1.5mg/L。

6.▲衣柜

（1）检测报告GB/T3324-2017、QB/T4371-2012及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

（2）外观要求-人造板外观：外表应无干花、湿花；内表干花、湿花面积不超过板面的5%。污斑同一板面外表，允许1处，面积在3mm²~30mm²内。外表应无明显划痕；外表应无明显压痕；外表应无明显色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层。

（2）外观要求-木工要求人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理。板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角。板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致。贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象。贴面应严密、平整，不应有明显透胶。榫、塞角、零部件等结合处不应断裂。零部件的结合应严密、牢固。各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)。各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。

（3）表面理化性能-软、硬质覆面耐冷热循环无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象。耐干热不低于3级。耐湿热不低于3级。耐划痕加载1.5N。表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象。耐污染性能应不低于3级。表面耐磨性-图案磨100r后应保留50%以上花纹。抗冲击高度50mm,应不低于3级。

力学性能-桌类强度和耐久性垂直静载荷试验-主桌面垂直静载荷试验a)所有零部件无断裂或豁裂；b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金连接应无松 动；e)活动部件(门抽屉等)开关应灵便；f)零部件无明显位移变化。

（4）垂直静载荷试验-桌面持续垂直静载荷试验a)所有零部件无断裂或豁裂；b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金连接件应无松动；e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便；f)零部件无明显位移变化。

（5）耐久性试验-桌面水平耐久性试验a)所有零部件无断裂或豁裂；b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金连接件应无松动；e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便；f)零部件无明显位移变化。

（6）有害物质限量甲醛释放量≤1.5/L。

（7）抗菌性能抑菌率(金黄色葡萄球菌)≥99%，具有较好的抗菌效果。

7.▲餐桌

（1）检测依据GB/T24821-2009、GB/T35607-2017及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

（2）木制件外观虫蛀材应经杀虫处理，不应使用昆虫尚在继续侵蚀的木材；应不具有贯通裂缝的木材；外表不应使用腐朽材，内部腐朽材面积应不超过零件面积的15%,深度应不超过材厚的25%；外表用材应无树脂囊；外表节子宽度不应超过材宽的三分之一，直径不超过12mm(特殊设计要求除外)；应进行修补加工(最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计),缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；外表应倒棱，圆角圆线应一致；结合处应无崩茬；如裂缝(贯通裂缝除外)、钝棱等，应进行修补加工。

（3）木制件漆膜表面理化性能耐液10%碳酸钠，24h,应不低于3级；10%乙酸、24h、应不低于3级；15%氯化钠，24h,应不低于3级；48%乙醇，24h,应不低于3级；84消毒液或有效氯含量为5%次氯酸钠溶液，24h,应不低于3级；标准餐具洗涤剂，24h,应不低于3级。耐湿热20min,85℃。应不低于2级。耐干热20min,85℃。应不低于2级。附着力交叉切割法.应不低于2级。抗冲击冲击高度50mm应不低于3级。耐冷热温差应无鼓泡、裂纹和明显失光。

（4）产品有害物质家具涂层可迁移元素-铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。

（5）木制件的有害物质限量甲醛释放量≤1.5/L。

8.▲排椅

（1）检测依据GB/T3325-2017、GB18584-2001 GB/T35607-2017及《2024年家具及人造板产品抽样检

验实施方案》

（2）外观性能-金属件管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀；冲压件应无脱层、裂缝；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。

（3）外观性能-木制件人造板零部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；表面装饰层木制件表面应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发黏、漏漆现象；应无脱色、掉色现象。

（4）安全性能-结构安全人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)。

（5）理化性能-金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；冲击强度冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹。耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于2级。

（6）力学性能-椅凳类稳定性椅子向前倾翻试验应无倾翻；扶手椅侧向倾翻试验应无倾翻；椅子向后倾翻试验应无倾翻。

（7）有害物质限量甲醛释放量≤1.5mg/L。

（8）产品有害物质家具涂层可迁移元素-铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。

9.▲医用治疗处置操作柜（上中下柜）

（1）检测报告GB 24820-2009、参照GB18584-2001

（2）符合GB24820-2009标准要求。外观要求操作台面不应有裂缝、渗透现象；操作台面不应有污物、杂质。

（3）有害物质限量，理化板台面应符合GB18584的规定甲醛含量≤1.5mg/L。

（4）形状位置公差台面、正视面翘曲度合格，底脚平稳性≤1.0mm，柜体邻边垂直度、位差度、分缝合格，抽屉下垂度≤10mm。抽屉摆动度≤10mm。

（5）安全性要求：操作台面需保留液体的，应在其所有边上配有挡水板，挡水板与台面接缝紧密牢固、无错位；可拉伸部件，应配有有效的限位装置，且载物试验合格；抽屉和柜门前端的操作台台面应做斜边或相应的泛水处理，避免台面液体滴入柜体内。

（6）操作台面理化性能：耐磨性磨损值≤80mg/100r时表面素色磨350转，应无露底现象；耐划痕，1.5N划一周，应无整圈连续划痕；抗老化性能（45±5）℃，60%-90%，72h，无开裂；耐龟裂，四周期无鼓泡、裂纹、起皱和明显变色；耐水蒸气符合要求；耐干热性不低于3级；化学试验台面抗化学试剂符合要求；物理化学实验台面耐高温性能检测合格。

（7）操作台面柜体以及储物柜表面理化性能金属喷涂层表面硬度≥H；冲击强度3.92J，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀24h乙酸盐雾试验不低于7级。

（8）储物柜搁板弯曲试验、储物柜支撑件强度试验、拉门强度试验、拉门水平静载荷试验、拉门猛开试验、拉门耐久性试验、抽屉猛关试验、抽屉和导轨耐久性试验、抽屉结构强度试验、过载试验、空载稳定性试验、活动部件垂直加载稳定性试验、主体结构和底架强度试验均符合相关试验标准要求。

10.▲医用诊查床

（1）检测依据GB/T3325-2017

（2）产品金属外观要求管材、焊接件、铆接件、喷涂层检测均合格。

（3）软包件包覆面及缝纫检测符合标准要求。

（4）有害物质限量要求皮革、纺织面料中不应检出可分解芳香胺。

（5）结构安全符合标准要求，固定部位的结合鹦鹉松动、少件、透钉、漏钉。

（6）覆面材料理化性能要求耐干摩擦≥4级，耐湿摩擦≥4级。

（7）床铺面均布静载荷试验、床铺面集中静载荷试验、床长边静载荷试验、床结构耐久性试验、床铺面冲击载荷试验均符合GB/T10357-2013相关试验标准要求。

11.▲医用诊桌

（1）检测依据GB/T 3325-2017

（2）桌类主要尺寸：桌面高680mm-760mm；中间净空高≥580mm；中间净空宽≥520mm。

台面、正视面翘曲度、平整度合格，着地平稳性底脚与水平面差值≤1.0mm，柜体邻边垂直度合格。

产品外观性能要求（金属件）相关管材、焊接件、冲压件、喷涂层、电镀层外观均合格。

（3）木质件人造板零部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，表面装饰层薄木塑料等贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡。

（4）结构安全要求固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。

（5）有害物质限量：甲醛释放量≤0.124mg/m³。

（6）有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出。

（7）覆面表面理化性能：耐干热、耐湿热、耐污染性能、抗冲击均合格；耐冷热循环、耐划痕、表面耐磨性检验合格，耐光色牢度≥4级。

（8）力学性能桌类强度和耐久性检测主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、桌面垂直冲击试验、水平静载荷试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验、垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验均合格。

12.▲医用办公椅

（1）检测依据QB/T2280-2016

（2）主要尺寸：坐高≥380mm；坐深340mm-540mm；坐宽≥360mm；背高≥275mm；升降行程≥60mm；扶手内宽≥440mm；扶手高160mm-250mm。

（3）形状和位置公差：椅背偏心度≤140mm；外形对称度≤6mm；座面左右水平偏差≤6mm；着地平稳性≤2mm。

（4）外观要求：塑料件外观应无裂纹、变形、缩孔，表面光洁无明显色差。软硬包件外观构件及缝纫应无脱线、开缝和脱胶，缝线均匀，外形饱满；金属件外观应进行防锈处理，应无末端未封口部件，金属件焊接处、铆接处、涂层和镀层外观均合格；产品零部件无破损；装配间拆装方便、零件齐全，装配后连接可靠，不易松脱；升降机构和调节机构灵活、平稳，无漏气；脚轮转动、平动轻快灵活，无破损，连接牢固。

（5）理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥25kg/m³；纺织面料干摩擦色牢度≥3级。金属件涂层24h耐盐雾检核合格。

（6）产品稳定性、座面冲击、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、脚轮往复磨损、底座静载荷试验、椅背往复耐久性、倾斜机构、座面回转耐久性、座面耐久性、跌落试验均符合要求。

（7）阻燃性符合GB17927要求。

（8）甲醛释放量不应大于0.120mg/㎡·h。

（9）TVOC不应大于0.5mg/㎡·h。

（10）气弹簧类办公椅基本安全性能座位底面与气弹簧之间应有隔离措施，采用厚度不小于2mm的钢板或底盘隔离；密封性能气弹簧锁定在任意位置，经24h常温存储后，其形成无变化；耐高低温性能气弹簧经-30℃和60℃高低温存储后，其公称力衰减量应不大于5%；循环寿命经高低温性能试验的样品，再经50000次循环寿命测试，气弹簧公称力总衰减量不应大于13%。

13.▲医用鞋凳

（1）检测依据GB/T 3325-2017

（2）椅类主要尺寸软面坐高在400-460mm内，扶手内宽≥480mm。

（3）产品形状和位置公差着地平稳性，底脚与水平面的差值≤2.0mm。

（4）金属件外观要求管材、焊接件外观均合格。

（5）软包件要求包覆面料无明显色差、无破损色污，软面包覆表面应平服饱满、松紧均匀，不应有明显皱折，工艺性皱折应层次分明，缝纫线迹合格。

（6）结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉。

（7）有害物质限量：皮革中可分解芳香胺染料未检出。

（8）覆面材料理化性能要求耐干摩擦≥4级，耐湿摩擦≥3级，皮革pH值3.5-6.0。

（9）椅凳类强度和耐久性测试：座面静载荷试验、椅背静载荷试验、座面前沿静载荷试验、扶手侧向静载荷、扶手垂直向下静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验、椅背冲击试验、扶手冲击试验、跌落试验、座面椅背耐久性联合试验、扶手耐久性试验、椅子向前倾翻试验、椅子向后倾翻试验、扶手椅侧向倾翻试验均符合要求。

（二）“▲”原材料/配件技术参数要求：

1.▲阻燃布料

检测依据GB18401-2010、GB/T17591-2006；

甲醛含量≤20mg/kg；

燃烧性能损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s。

2.▲阻燃海绵

（1）检测依据GB/T10802-2023、QB/T2280-2016

（2）性能要求75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥35%，拉伸强度≥100kPa，断裂伸长 率≥130%；

（3）干热老化后拉伸强度≥55KPa，湿热老化后拉伸强度≥55KPa；

（4）甲醛释放量≤0.120mg/m²h；

（5）TV0C≤0.5mg/m²h。

3.▲锁(具)

（1）检测依据QB/T1621-2015、《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

（2）保密度弹子锁、叶片锁钥匙不同牙花数≥750种，弹子锁锁头结构应具有不少于1项的防拨安全装置；

（3）灵活度钥匙插  拔、旋转钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；

（4）钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象，钥匙拔出静拉力弹子锁不应大于 6N；

（5）牢固度锁头固定连接静拉力锁头直径小于20mm的，在承受140N静拉力后，应无松动，

（6）锁头固定 连接扭矩锁头直径小于20mm的，在承受1.80N ·m扭矩后，应无松动，

（7）锁芯拨动件扭矩锁芯拨动件在承受0.70N ·m扭矩后，应能正常使用，

（8）锁舌侧向静载荷锁舌在承受200N侧向静载荷后应能正常使用，

（9）各铆接件静拉力铆接件在承受  200N静拉力后， 应能正常使用，

（10）弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次；

（11）外观质量电镀件耐腐蚀电镀件外露表面经12h的中性盐雾试验后，应达到外观评级RA6级的规定

4.▲环保粉末涂料(钢制品用)

（1）检测依据HG/T 2006-2022、《2024年涂料和胶粘剂产品抽样检验 实施方案》

（2）外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；

（3）涂膜外观正常；附着力干附着力≤1级；

（4）铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H；耐冲击性(正向冲击 )50cm；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐磨性(750g/500r)≤50mg；耐沸水性(2h)无异常

5.▲电镀脚架

（1）检测依据GB/T3325-2017、QB/T3827-1999 、QB/T3832-1999及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

（2）外观性能要求：金属件电镀层表面应无剥落、 返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；

（3）理化性能要求：金属电镀层抗盐雾18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)；

（4）乙酸盐雾试验96h合格

6.▲螺丝

（1）检测依据GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

（2）外观性能要求-金属件电镀层表面应无剥落、 返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；

（3）理化性能要求-金属电镀层抗盐雾18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2 mm以内的不计)；

（4）乙酸盐雾试验96h合格

7.▲卡槽

（1）检测依据GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

（2）外观性能要求-金属件电镀层表面应无剥落、 返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；

（3）理化性能要求-金属电镀层抗盐雾18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2 mm以内的不计)；

（4）乙酸盐雾试验96h合格

8.▲刨花板

（1）检测依据GB/T4897-2015、GB18584-2001、JC/T2039-2010及《2024年家具及人造板产品抽样检验 实施方案》

（2）密度合格，含水率3%～13%、合格率≥95%，

（3）静曲强度≥11.0MPa，弹性模量≥1600MPa，内胶合强度≥0.35MPa，吸水厚度膨胀率(2h)≤8.0%，表面胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力板面≥900N，板边≥600N；

（4）甲醛释放量≤1.5mg/L；

（5）抗细菌性能：抗细菌率（肺炎克雷伯菌）≥90%

9.▲气压棒

（1）检测依据GB/T29525-2013

（2）密封性能，气弹簧锁定在任何位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；

（3）立筒电镀层18h耐腐蚀测试合格；

（4）外观质量，气弹簧活塞杆镀层均匀、表面光洁、无伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷；（5）活塞杆外露部件的涂镀层符合GB/T3325规定，镀层均匀，无锈蚀、脱皮、起泡、粗糙和漏镀等缺陷。

10.▲玻璃

（1）检测依据GB/T 26695-2011

（2）外观质量点状缺陷密集度合格无裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印，

（3）弓形时弯曲度≤0.1%、波形时弯曲度≤0.2%，

（4）耐热冲击性能通过耐200℃温差试验合格。

11.▲钢管

（1）检测依据GB/T 3325-2017

（2）金属件外观喷涂层光滑均匀无漏喷、锈蚀、脱色、掉色飞漆等缺陷，

（3）金属电镀层抗盐雾18h试验检验合格。

12.▲人造石

（1）检测依据GB/T 26696-2011

（2）耐香烟灼烧≥1级（1级最好，3级最差），

（3）耐污染≥1级，

（4）平整度差异为0mm。

13.▲冷扎钢板

（1）检测依据GB/T 3325-2017

（2）金属件外观喷涂层光滑均匀无漏喷、锈蚀、掉色等缺陷；

（3）金属件抗盐雾18h试验检验合格。

14.▲三节走珠导轨

（1）检测依据QB/T 2454-2013（商用型）

（2）功能要求通过耐久性80000次（试验速度6次/min、试验载荷15kg）测试合格，

（3）过载测试猛开猛关试验，所有组件及连接件不应断裂和损坏，用于紧固的组件不应松动，

（4）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，五金件不应松动，

（5）抽屉导轨及组件应能正常工作；

（6）下沉量不应超过导轨拉出长度的4%；

（7）通过18h耐腐蚀性试验合格。

15.▲铰链

（1）检测依据QB/T 2189-2013（商用型）

（2）通过过载测试垂直静载荷悬挂载荷≥60kg次数≥10次测试合格，

（3）通过过载测试水平静载荷加载力≥70N次数≥10次测试合格，

（4）所有组件和结合处无断裂、松动，

（5）杯状暗铰链及组件能正常工作；

（6）耐腐蚀18h测试合格。

16.▲床板

（1）检测依据GB/T3324-2017、GB/T35607-2017及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

（2）木材含水率：木材应经干燥处理，木材含水率应为8%～16.9%

（3）外观要求-木制件外观应无贯通裂缝；木家具中不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品位用材应无树脂囊；外表节子宽度不应超过材宽的1/3,直径不超过12mm(特殊设计要求除外)；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道应进行修补加工(最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计),修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个(设计要求除外)；其他轻微材质缺陷如裂缝(贯通裂缝除外)、钝棱等，应进行修补加工。

（4）外观要求-木工要求：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；贴面、封边、包边应出现脱胶、鼓泡或开裂现象；贴面应严密、平整，不应有明显透胶；

（5）外观要求-漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似；应无褪色、掉色现象；涂层不应有皱皮、发黏或漏漆现象；涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象，应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处。

（6）表面理化性能要求-漆膜：耐液性10%碳酸钠溶液，24h,应不低于3级。10%乙酸溶液，24h,应不低于3级。耐湿热20min,70℃。应不低于3级。耐干热20min,70℃。应不低于3级。附着力涂层交叉切割法.应不低于3级。耐冷热温差高温(40±2)℃,相对湿度(95±3)%.1h。低温(-20±2)℃,1h。3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光。耐磨性1000转应不低于3级。抗冲击冲击高度50mm应不低于3级。

（7）有害物质限量：甲醛释放量≤1.5mg/L。

（8）品质属性-产品有害物质家具涂层可迁移元素-铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。

17.▲实木(沙发)架

（1）检测依据GB/T3324-2017、GB/T35607-2017及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

（2）木材含水率：木材应经干燥处理，木材含水率应为8%～16.9%

（3）外观要求-木制件外观应无贯通裂缝；木家具中不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%；外表和存放物品位用材应无树脂囊；外表节子宽度不应超过材宽的1/3,直径不超过12mm(特殊设计要求除外)；死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道应进行修补加工(最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计),修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个(设计要求除外)；其他轻微材质缺陷如裂缝(贯通裂缝除外)、钝棱等，应进行修补加工。

（4）外观要求-木工要求：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；贴面、封边、包边应出现脱胶、鼓泡或开裂现象；贴面应严密、平整，不应有明显透胶；

（5）外观要求-漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似；应无褪色、掉色现象；涂层不应有皱皮、发黏或漏漆现象；涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象，应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷数不超过4处。

（6）表面理化性能要求-漆膜：耐液性10%碳酸钠溶液，24h,应不低于3级。10%乙酸溶液，24h,应不低于3级。耐湿热20min,70℃。应不低于3级。耐干热20min,70℃。应不低于3级。附着力涂层交叉切割法.应不低于3级。耐冷热温差高温(40±2)℃,相对湿度(95±3)%.1h。低温(-20±2)℃,1h。3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光。耐磨性1000转应不低于3级。抗冲击冲击高度50mm应不低于3级。

（7）有害物质限量：甲醛释放量≤1.5mg/L。

（8）品质属性-产品有害物质家具涂层可迁移元素-铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。